Ek-1

Sondaj Yönteminde Pamukların Sınıf ve Tipleri

1. Kısa Elyaflı (Yerli) Pamuklar: Gossypium herbaceum L., Gossypium arboreum L. türüne giren pamuklar olup, elyaf uzunlukları 19,05 mm’den kısadır.

| Tip | Özellikler |
| --- | --- |
| Yerli 1 | Kendi grubunun en yüksek beyaz renk ve parlaklığını gösterir, yabancı madde yok denecek kadar az ve çırçırlama hatası bulunmayandır. |
| Yerli 2 | Yerli 1’e nazaran biraz daha matlaşmış renkte, yabancı maddesi biraz daha fazla, çepel rengi kahverengiye dönüşmüş ve çırçırlama hatası az olandır. |
| Yerli 3 | Yerli 2’ye nazaran biraz daha matlaşmış ve grileşmiş renkte, yabancı maddesi siyahlaşmış ve çırçırlama hatası olandır. |

2. Orta Elyaflı (Upland) Pamuklar: Gossypium hirsutum L. türüne giren pamuklar olup, elyaf uzunlukları 20,6 mm ve daha kısa – 34,3 mm ve daha uzundur.

| Sınıf | Tip | Özellikler |
| --- | --- | --- |
| BEYAZ (Tipin doğal rengini ihtiva eden parlaklık ve canlılıkta lekesizdir.) | Standart Ekstra | En yüksek derecede beyaz renk ve parlaklık gösterir ve yabancı maddesi yok denecek kadar az, çırçırlama hatası bulunmayan kusursuz pamuklardır. |
|  | Standart Garanti | Ekstra ile Standart 1 arasındaki geçişli pamuklardır. Bu pamuklar Ekstra sınıfına yakın olmakla birlikte Ekstra sınıfından bir derece aşağıda, Standart 1’den bir derece yukarıdadır. Standart Ekstra’ya yakın yüksek derecede beyaz renk ve parlaklık gösterir ve yabancı maddesi yok denecek kadar az, çırçırlama hatası bulunmayan kusursuz pamuklardır. |
|  | Standart 1 | Standart Garanti sınıfına girmeyen parlak beyaz renkte, yabancı maddesi Standart Garanti’den biraz fazla, haşere tahribatı ve çırçırlama hatası bulunmayan pamuklardır. |
|  | Standart 2 | Standart 1’e nazaran biraz matlaşmış renkte, yabancı maddesi biraz fazla, rengi kahverengiye dönüşmüş, haşere tahribatı bulunmayan ve çırçırlama hatası en az olan pamuklardır. |
|  | Standart 3 | Standart 2’ye nazaran biraz daha matlaşmış, açık gri renkte, yabancı maddesi Standart 2’den fazla ve siyahlaşmış, çırçırlama hatası ve haşere tahribatı az olan pamuklardır. |
|  | Standart 4 | Standart 3’e nazaran daha fazla matlaşmış, biraz daha grileşmiş, yabancı maddesi Standart 3’ten fazla olan ve siyahlaşmış, çırçırlama hatası ve haşere tahribatı olan, yeteri kadar olgunlaşmamış pamukları da ihtiva eden ve benekli kabul edilmeyecek kadar lekeleri bulunandur. |
|  | Standart 5 | Standart 4'e nazaran rengi daha da matlaşmış ve grileşmiş, yabancı maddesi standart 4'e göre biraz daha fazla ve siyahlaşmış, çırçırlama hatası ve haşere tahribatı olan, yeteri kadar olgunlaşmamış pamukları da ihtiva eden ve benekli kabul edilmeyecek kadar lekeleri bulunandır. |
| BENEKLİ (Beyaz sınıftaki her tipteki pamukların, çiğ, rutubet, yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı değişik büyüklüklerde beneklenmiş olanıdır.) | Standart 1 | Standart ekstra, standart garanti ve beyaz standart 1 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı hafif beneklenmiş olanıdır. |
|  | Standart 2 | Beyaz standart 2 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı benek durumu ve büyüklükleri Standart 1’den biraz fazla olanıdır. |
|  | Standart 3 | Beyaz standart 3 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı benek durumu ve büyüklükleri Standart 2’den biraz fazla olanıdır. |
|  | Standart 4 | Beyaz standart 4 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı benek durumu ve büyüklükleri Standart 3’den biraz fazla olanıdır. |
|  | Standart 5 | Beyaz standart 5 pamuğun yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı benek durumu ve büyüklükleri Standart 4'ten biraz fazla olanıdır. |
| SARI LEKELİ (Benekli sınıftaki her tipteki pamukların, aşırı derecede çiğ ve rutubete maruz kalması, birden çok yağmura maruz kalması, kötü toplama ve olumsuz depolama şartlarından dolayı beneklerinin büyüyüp dağılıp sararmış olanıdır.) | Standart 1 | Benekli standart 1 pamuğun yağmura maruz kalması, toplama ve depolama şartlarından dolayı beneği büyümüş ve hafif sararmış olanıdır. |
|  | Standart 2 | Benekli standart 2 pamuğun aşırı yağmura maruz kalması, toplama ve depolama şartlarından dolayı sarılık durumu ve sarılık oranı Standart 1'den biraz fazla olanıdır. |
|  | Standart 3 | Benekli standart 3 pamuğun yoğun ve aşırı yağmura maruz kalması, toplama ve depolama şartlarından dolayı sarılık durumu ve sarılık oranının Standart 2'den biraz fazla olanıdır. |
|  | Standart 4 | Benekli standart 4 pamuğun yoğun ve defalarca aşırı yağmura maruz kalması, yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı sarılık durumu ve sarılık oranının Standart 3'den biraz fazla olanıdır. |
|  | Standart 5 | Benekli standart 5 pamuğun yoğun ve defalarca aşırı yağmura maruz kalması, yağmur, toplama ve depolama şartlarından dolayı sarılık durumu ve sarılık oranının Standart 4'ten biraz fazla olanıdır. |
| RENKLİ (Aşırı rutubetli olarak (%13-14’ten fazla) toplanmış kütlü pamukların, depolarda uzun süre ve kötü şartlarda muhafaza edilmesi sonucunda fermantasyona uğrayarak, fermante oranına göre çok hafif kahverengi, hafif kahverengi, kahverengi ve koyu kahverengiye dönüşmüş olan pamuklardır.) | Renkli 1 | Aşırı rutubetten kaynaklanan fermantasyon nedeniyle, rengi çok hafif kahverengiye dönüşen pamuklardır. |
|  | Renkli 2 | Aşırı rutubetten kaynaklanan fermantasyon nedeniyle rengi hafif kahverengiye dönüşendir. |
|  | Renkli 3 | Aşırı rutubetten kaynaklanan fermantasyon nedeniyle rengi kahverengiye dönüşen pamuklardır. |
|  | Renkli 4 | Aşırı rutubetten kaynaklanan fermantasyon nedeniyle rengi koyu kahverengiye dönüşen pamuklardır. |
| TİP DIŞI (Beyaz, benekli ve renkli sınıfına girmeyen, yangın ve su/sel baskınına maruz kalmış, çırçırlama esnasında çiğitle beraber aşağı düşen pamukların ve çırçırlama esnasında top başlarında biriken yağlı ve kopuk liflerden oluşan pamukların işlenmesinden meydana gelen pamuklardır.) | Tip Dışı (Özürlü) | Fazla miktarda yabancı madde ve toprak bulunan kütlü pamukların çırçırlanmalarıyla elde edilenler ile çırçırlama esnasında top başlarında biriken yağlı ve kopuk liflerden oluşanlardır. |
|  | Tip Dışı (Kuşbaşı) | Çırçırlama esnasında çiğitle beraber aşağı düşen pamukların işlenmesi neticesinde elde edilendir. |
|  | Tip Dışı (Avaryalı) | Preseli pamuk balyalarının yangın ve su baskınına maruz kalması sonucu ortaya çıkan pamuklardır. |

3. Uzun Elyaflı Pamuklar: Gossypium barbadense L. türüne giren pamuklar olup, elyaf uzunlukları 30,48 mm. ve daha uzundur. Uzun elyaflı pamuk grubundan ülkemizde yetiştirilmekte olan türler (Sea Land, Delcerro. vb.) kendi isimleri ile 4 tipe ayrılarak derecelendirilir.

Ek-2

Tek Balya Yönteminde Pamukların Sınıf ve Tipleri

1. Kısa Elyaflı Pamuklar: Gossypium herbaceum L. veya Gossypium arboreum L. türlerine giren ya da bunların aynı tür pamuklarla olan melezlerinin kozalarından elde edilen ve uzunlukları 19,5 mm altı olan lifli pamuklar, bölge ve çırçırlama teknolojisi ayrımı yapılmaksızın “Kısa Elyaflı Pamuklar” olarak adlandırılır.

1.1 Kısa Elyaflı Pamukların elyaf uzunluk aralıkları, HVI Ölçüm Modülündeki test metodu ile uzunluklarına göre sıralanmış liflerin, %50 ortalama uzunlukları (ML-Mean length) ve %2.5 üst yarı ortalama uzunlukları (UHML-Upper half mean length) esas alınarak aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir:

| UZUNLUK KODU | ELYAF UZUNLUĞU | ELYAF UZUNLUK ARALIĞI |
| --- | --- | --- |
|  | İNCH | MM |  |
| 20 | 0,69 | 17,52 | 12,7-17,52 |
| 22 | 0,75 | 19,05 | 17,52-19,05 |
| 24 | 0,85 | 21,59 | 19,05-21,59 |
| 26 | 0,94 | 23,80 | 21,59- 23,80 |
| 28 | 0,98 | 24,89 | 23,80-24,89 |

1.2  Kısa Elyaflı Pamukların renk, yabancı madde oranı, elyaf inceliği, elyaf mukavemeti, elyaf uzunluk uyumu, elyaf olgunluğu, elyaf elastikiyeti, elyafın içindeki kısa-ölü elyaf sınıf ve tipleri Orta Elyaflı Pamukların sınıf ve tiplerine göre belirlenir.

2. Orta Elyaflı Pamuklar: Gossypium hirsitum L. türüne giren ya da bunların aynı tür pamuklarla olan melezlerinin kozalarından elde edilen ve uzunlukları 20,6 mm ve daha kısa – 34,3 mm ve daha uzun olan lifli pamuklar, bölge ve çırçırlama teknolojisi ayrımı yapılmaksızın “Orta Elyaflı Pamuklar” olarak adlandırılır.

2.1 Renk: Orta elyaflı pamukların renk sınıfları; Beyaz, Benekli, Sarı Lekeli, Renkli, Tip Dışı olarak belirlenmiştir. Beyaz, Benekli, Sarı Lekeli, Renkli sınıflar, HVI Ölçüm Modülündeki “Renk” test metodu ve Nickerson-Hunter pamuk kolorimetre diyagramında parlaklık derecesini gösteren yansıtma (Rd) ve sarı renk pigmenti derecesini gösteren sarılık (+b) değerlerinin kesiştiği yerin belirlenmesi suretiyle, Tip Dışı Pamuklar ise meydana geliş özelliklerine göre aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

| Sınıf | Tipler | Renk Kodu | Renk Aralığı |
| --- | --- | --- | --- |
| BEYAZ | Standart Ekstra | 11 | 11-1. 11-2. 11-3. 11-4 |
|  | Standart Garanti | 21 | 21-1. 21-2. 21-3. 21-4 |
|  | Standart 1 | 31 | 31-1. 31-2. 31-3. 31-4 |
|  | Standart 2 | 41 | 41-1. 41-2. 41-3. 41-4 |
|  | Standart 3 | 51 | 51-1. 51-2. 51-3. 51-4 |
|  | Standart 4 | 61 | 61-1. 61-2. 61-3. 61-4 |
|  | Standart 5 | 71 | 71-1. 71-2. 71-3. 71-4 |
| BENEKLİ | Standart 1 | 12, 22, 32 | 12-1. 12-2 22-1. 22-2 32-1. 32-2 |
| Sınıf | Tipler | Renk Kodu | Renk Aralığı |
|  | Standart 2 | 42 | 42-1. 42-2 |
|  | Standart 3 | 52 | 52-1. 52-2 |
|  | Standart 4 | 62 | 62-1. 62-2 |
|  | Standart 5 | 82 | 82-1. 82-2 |
| SARI LEKELİ | Standart 1 | 13, 23, 33 | 13-1. 13-2. 13-3. 13-4 23-1. 23-2. 23-3. 23-4 33-1. 33-2. 33-3. 33-4 |
|  | Standart 2 | 43 | 43-1. 43-2. 43-3. 43-4 |
|  | Standart 3 | 53 | 53-1. 53-2. 53-3. 53-4 |
|  | Standart 4 | 63 | 63-1. 63-2. 63-3. 63-4 |
|  | Standart 5 | 83 | 83-1. 83-2. 83-3. 83-4 |
| RENKLİ | Standart 1 | 24 | 24-1. 24-2. 24-3. 24-4 |
|  | Standart 2 | 34 | 34-1. 34-2. 34-3. 34-4 |
|  | Standart 3 | 44 | 44-1. 44-2. 44-3. 44-4 |
|  | Standart 4 | 54 | 54-1. 54-2. 54-3. 54-4 |

| Sınıf | Tipler | Tanım |
| --- | --- | --- |
| TİP DIŞI | Özürlü | Fazla miktarda yabancı madde ve toprak bulunan kütlü pamukların çırçırlanmasıyla elde edilen veya çırçırlama esnasında top başlarında biriken yağlı ve kopuk liflerden oluşan pamuklar Tip Dışı (Özürlü) olarak adlandırılır. |
|  | Kuşbaşı | Çırçırlama esnasında çiğitle beraber aşağı düşen pamukların işlenmesiyle elde edilen pamuklar Tip Dışı (Kuşbaşı) olarak adlandırılır. |
|  | Avaryalı | Preseli pamuk balyalarının yangın ve su baskınına maruz kalması sonucu ortaya çıkan pamuklar Tip Dışı (Avaryalı) olarak adlandırılır. |

2.2 Yabancı Madde: Orta Elyaflı Pamukların yabancı madde sınıfları aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

| YABANCI MADDE MİKTARI (Alan %) | YABANCI MADDE KODU | SINIFI |
| --- | --- | --- |
| ROLLERGİN - ROTOBAR | SAWGİN |  |  |
| 0 – 2 | 0- 0,4 | 1 | En Temiz |
| 2,1 – 4,5 | 0,5- 1,2 | 2 | Temiz |
| 4,6 – 6,5 | 1,3-2,4 | 3 | Orta |
| 6,6 – 7,5 | 2,5- 4,0 | 4 | Orta Kirli |
| 7,6- 10 | 4,01- 5,5 | 5 | Kirli |
| 10,1 - 14 | 5,6 – 6,9 | 6 | Çok Kirli |
| 14,1 ve üstü | 7 ve üstü | 7 | Pek Çok Kirli |

2.3 Elyaf Uzunluğu: Orta Elyaflı Pamukların elyaf uzunluk aralıkları HVI Ölçüm Modülündeki test metodu ile uzunluklarına göre sıralanmış liflerin, %50 ortalama uzunlukları (ML-Mean length) ve %2.5 üst yarı ortalama uzunlukları (UHML-Upper half mean length) esas alınarak aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

| Uzunluk Kodu | Elyaf Uzunluk Aralığı (İnç) | Elyaf Uzunluk Aralığı (mm) |
| --- | --- | --- |
| 24 | 0,79 ve daha kısa | 20.07 ve daha kısa |
| 26 | 0,80-0,85 | 20.32-21.59 |
| 28 | 0,86-0,89 | 21.84-22.61 |
| 29 | 0,90-0,92 | 22.86-23.37 |
| 30 | 0,93-0,95 | 23.62-24.13 |
| 31 | 0,96-0,98 | 24.38-24.89 |
| 32 | 0,99-1,01 | 25.15-25.65 |
| 33 | 1,02-1,04 | 25.91-26.42 |
| 34 | 1,05-1,07 | 26.67-27.18 |
| 35 | 1,08-1,10 | 27,43-27,94 |
| 36 | 1,11-1,13 | 28,19-28,70 |
| 37 | 1,14-1,17 | 28,96-29,72 |
| 38 | 1,18-1,20 | 29,97-30,48 |
| 39 | 1,21-1,23 | 30,73-31,24 |
| 40 | 1,24-1,26 | 31,50-32,00 |
| 41 | 1,27-1,29 | 32,26-32,77 |
| 42 | 1,30-1,32 | 33,02-33,53 |
| 43 | 1,33-1,35 | 33,78-34,29 |
| 44 | 1,36 ve daha uzun | 34,54 ve daha uzun |

2.4 Elyaf İnceliği (Mikroner): Orta Elyaflı Pamukların elyaf incelik sınıfları HVI Ölçüm Modülündeki “Mikroner” test metodu ile belirli bir hacme sıkıştırılmış, bilinen ağırlıktaki lif kütlesi arasından, bilinen basınçtaki hava akımının belirli bir zaman aralığında geçirilmesi suretiyle pamuk lifinin hava geçirgenliğinin belirlenmesi yöntemiyle aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

| Mikroner Değeri | Sınıfı |
| --- | --- |
| 2,4 - 3,0 | Zayıf |
| 3,1 - 3,8 | İnce |
| 3,9 - 4,9 | Normal |
| 5,0 - 5,5 | Kalın |
| 5,6 ve üzeri | Çok Kalın |

2.5 Elyaf Mukavemeti (Elyaf Kopma Mukavemeti): Orta Elyaflı Pamukların elyaf mukavemeti (kopma mukavemeti) sınıfları HVI Ölçüm Modülündeki “Strength” test metodu ve “Gram/tex” ölçüm değeri ile aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

| Strength Değeri (Gr/tex) | Sınıfı |
| --- | --- |
| 31 ve yukarısı | Çok Sağlam |
| 28-30 | Sağlam |
| 26-27 | Normal |
| 24-25 | Orta |
| 22-23 | Zayıf |
| 21 ve aşağısı | Çok Zayıf |

2.6 Elyaf Uzunluk Uyumu (Uniformity): Orta Elyaflı Pamukların elyaf uzunluk uyum (Uniformity) sınıfları HVI Ölçüm Modülündeki “Uniformity” test metoduyla, liflerin %50 ortalama uzunluğunun (ML=Mean Length) %2,5 üst yarı ortalama uzunluğuna (UHML=Upper Half Mean Length)  bölümünü % olarak gösteren “Index” ölçüm değeri ile aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

| Uniformity Değeri | Sınıfı |
| --- | --- |
| 85 den yüksek | Çok Düzgün |
| 83-85 | Düzgün |
| 80-82 | Normal |
| 77-79 | Düşük Düzgünlük |
| 77 ve aşağısı | Çok Düşük Düzgünlük |

2.7 Elyaf Olgunluğu (İhtiyari): Orta Elyaflı Pamukların elyaf olgunluk sınıfları HVI Ölçüm Modülündeki “Maturity” test metodu ile aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

| Maturity Değeri (%) | Derecesi |
| --- | --- |
| 86 ve üstü | Çok Yüksek Olgunluk |
| 80-85 | Yüksek Olgunluk |
| 75-79 | Olgun |
| 70-74 | Düşük Olgunluk |
| 73 ve aşağısı | Çok Düşük Olgunluk |

2.8 Elyaf Elastikiyeti (İhtiyari): Orta Elyaflı Pamukların elyaf elastikiyet (uzama) sınıfları HVI Ölçüm Modülündeki “Elongation” test metodu ile aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

| Elongation Değeri (%) | Sınıfı |
| --- | --- |
| 8 ve üstü | Çok Yüksek Elastikiyet |
| 6,9-7,9 | Yüksek Elastikiyet |
| 5,9-6,8 | Elastik |
| 4,9-5,8 | Düşük Elastikiyet |
| 4,8 ve aşağısı | Çok Düşük Elastikiyet |

2.9 Elyafın içindeki Kısa-Ölü Elyaf (SFI) (İhtiyari): Orta Elyaflı Pamukların 12,7 mm’nin altında bulunan elyaf miktarı sınıfları HVI Ölçüm Modülündeki “SFI” test metodu ile aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

| SFI Değeri (%) | Sınıfı |
| --- | --- |
| 6 ve altı | Çok İyi |
| 6,1-8 | İyi |
| 8,1-11 | Orta |
| 11,1 ve üstü | Kötü |

3. Uzun Elyaflı Pamuklar: Gossypium Barbadense L. Türüne giren ya da bunların aynı tür pamuklarla olan melezlerinin kozalarından elde edilen ve uzunlukları 30,48 mm üstü olan lifli pamuklar, bölge ve çırçırlama teknolojisi ayrımı yapılmaksızın “Uzun Elyaflı Pamuklar” olarak adlandırılır.

3.1 Uzun Elyaflı Pamukların elyaf uzunluk aralıkları, HVI Ölçüm Modülündeki test metodu ile uzunluklarına göre sıralanmış liflerin, %50 ortalama uzunlukları (ML-Mean length) ve %2,5 üst yarı ortalama uzunlukları (UHML-Upper Half Mean Length) esas alınarak aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir:

| UZUNLUK KODU | ELYAF UZUNLUĞU | ELYAF UZUNLUK ARALIĞI |
| --- | --- | --- |
|  | İNCH | MM |  |
| 40 | 1,21 ve daha kısa | 30,73 | 30,73 ve daha kısa |
| 42 | 1,25 | 31,75 | 30,73-31,75 |
| 44 | 1,31 | 33,27 | 31,75-33,27 |
| 46 | 1,36 | 34,54 | 33,27-34,54 |
| 48 | 1,42 | 36,06 | 34,54-36,06 |
| 50 | 1,47 | 37,33 | 36,06-37,33 |
| 52 | 1,48’den daha uzun | 37,59 | 37,33’den daha uzun |

3.2  Uzun Elyaflı Pamukların renk, yabancı madde oranı, elyaf inceliği, elyaf mukavemeti, elyaf uzunluk uyumu, elyaf olgunluğu, elyaf elastikiyeti, elyafın içindeki kısa-ölü elyaf sınıf ve tipleri Orta Elyaflı Pamukların sınıf ve tiplerine göre belirlenir.

Ek-3

Linter ve Lif Döküntüsü Pamukların Sınıf ve Tipleri

| Grubu | Sınıf | Açıklama | Tip | Renk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linter Pamukları | A | Pamuk çiğidinin üzerinde kalan liflerin linter makineleri ile bir defa kesilmesi ile elde edilen pamuklardır. | Linter (A-1) | Kirli beyaz |
|  |  |  | Linter (A-2) | A-1 den daha koyu renkli |
|  |  |  | Linter (A-3) | A-2 den daha koyu renkli renkli |
|  | B | Birinci kesimden sonra pamuk çiğidinin üzerinde kalan liflerin ikinci defa kesimiyle elde edilen pamuklardır. | Linter (B-1) | Açık kahverengi |
|  |  |  | Linter (B-2) | Koyu kahverengi |
|  | Tip Dışı | Yangın veya aşırı rutubetten dolayı fermante olmuş çiğitlerden elde edilen Linter pamuklarıdır. |
| Lif Döküntüsü Pamuklar | Çırçırlama Lif Döküntüsü | Çırçırlama esnasında meydana gelen yağlı, mastar üstü topbaşı ve siklon tozu gibi lif döküntüsü pamuklardır. | Çırçırlama esnasında meydana gelen yağlı, mastar üstü-topbaşı ve siklon tozu gibi lif döküntüsü pamuklar meydana geldikleri (elde edildikleri)yer itibariyle tiplendirilerek, temiz veya kirli olarak nitelendirilebilir. |
|  | İplik İmalatı Lif Döküntüsü | İplik imalatı esnasında elde edilen, vatka kenarı, şerit, fitil, halka, bıçkı, şapka, davul, ince tarak, hallaç altı, hallaç tüyü, mahzen tozu, meydan döküntüsü, vigon tarağından çıkan fitil ıskartası, büyük davul döküntüsü ve dokuma tezgâhı altı döküntüsü gibi lif döküntüsü pamuklardır. | Elde edildikleri yer itibariyle tiplendirilir. (vatka kenarı, şerit, fitil, halka, bıçkı, şapka, davul, ince tarak, hallaç altı, hallaç tüyü, mahzen tozu, meydan döküntüsü, vigon tarağından çıkan fitil ıskartası, büyük davul döküntüsü ve dokuma tezgâhı altı döküntüsü gibi) |

Ek-4

Pamuk Tip Numuneleri

| TİP NUMUNE ADI | GRUBU VE ÇIRÇIRLAMA ŞEKLİ | ÜRETİM BÖLGESİ |
| --- | --- | --- |
| TÜRKİYE - EGE | Orta Elyaf (Upland) Grubu - Rollergin | Ege üretim bölgesinde (İzmir, Menemen, Bergama, Manisa, Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Balıkesir, Tire, Torbalı, Söke, Aydın, Nazilli, Denizli, Milas, Köyceğiz, Ödemiş ve Bursa kontrol merkezlerinde) üretilen pamuklar |
| TÜRKİYE - EGE TİPİ |  | Antalya, İskenderun, Antakya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Mersin, Ceyhan, Osmaniye, Reyhanlı, Nusaybin, Diyarbakır, Şanlıurfa’da üretilen pamuklar ile diğer üretim bölgeleri ve kontrol merkezlerinde üretilen bu tip numunelere uygun pamuklar |
| TÜRKİYE - ÇUKUROVA |  | Adana, Mersin, Ceyhan ve Osmaniye üretim bölgelerinde üretilen pamuklar ile diğer üretim bölgeleri ve kontrol merkezlerinde üretilen bu tip numunelere uygun pamuklar |
| TÜRKİYE | Kısa Elyaflı (Yerli) Grubu, Orta Elyaf (Upland) - Sawgin, Uzun Elyaflı Grubu, Linter, Lif Döküntüsü, Orta Elyaflı (Upland) Grubu - Rollergin (renkli sınıfı ve tip dışı sınıfı) | Türkiye (Genel) |

Ek-5

Kaşe

| (TİP NUMUNE ADI) |
| --- |
| (SINIFI − TİPİ) |
| (ÇIRÇIRLAMA ŞEKLİ − YILI) |
| Parti No. : (Fab. Sicil No.) − … | (MÜHÜR) |
| Balya No. : … … … |  |
| Brüt Ağırlık : … … … (±10) kg |  |

Açıklamalar:

- Kaşe 16x10 cm ebadında ve bombeli yapıda, üzerindeki bilgilerin yazıldığı harfler 2x10 mm boyutunda olmalıdır. Kaşede siyah matbaa mürekkebi kullanılır.

- “TİP NUMUNE ADI”, “ÇIRÇIRLAMA ŞEKLİ−YILI”, “Brüt Ağırlık”, “Parti No.” ve “Balya No.” siyah matbaa mürekkebi kullanılarak kaşe ile birlikte ya da ayrıca basılır.

- “SINIFI−TİPİ” ayrıca hazırlanan kaşe ile kırmızı (bayrak rengi) matbaa mürekkebi kullanılarak sonradan basılır.

- Mühür kırmızı (bayrak rengi) matbaa mürekkebi kullanılarak ve bu Tebliğin 22 nci maddesinde tarif edildiği şekilde yapılır.

Örnek Kaşe:

| TÜRKİYE − ÇUKUROVA |
| --- |
| SARI LEKELİ − ST-2 |
| ROLLERGİN − 2012 |
| Parti No. : S040112345−01 | (MÜHÜR) |
| Balya No. : 123456789 |  |
| Brüt Ağırlık : 210 (±10) kg |  |

Ek-6

Etiket

Açıklamalar:

            - “Sınıfı ve Tipi” dışında kalan bilgiler siyah renkte ve 14 punto büyüklüğünde yazılır.

            - “Sınıfı ve Tipi” kırmızı renkte ve 16 punto büyüklüğünde yazılır.

            - “Firma Unvanı ve Vergi No” siyah renkte ve okunaklı olarak en az 14 punto büyüklüğünde yazılır.

            - Kullanılacak etiketlerin kalınlığı 0,35 mm ila 0,40 mm aralığında, uzunluğu 20 cm, genişliği 10 cm, ebatları 10 cm x 18 cm olmalıdır.

            - Kullanılan etiket üzerindeki barkodun okunur halde çırçır prese fabrikası sicil numarasını, ayrıca parti ve balya numarasını içermesi gerekmektedir. Çırçır prese fabrika sicil numarası Genel Müdürlükçe tahsis edilir.  Parti ve balya numaraları ise çırçır prese fabrikaları tarafından tahsis ve takip edilir.

            - Çırçır prese fabrikası tarafından belirlenen ve takip edilen balya numarasına ait barkod, 7 cm uzunluğunda ve 2,5 cm eninde, koyu siyah renkli geniş formatta yazılır ve her iki tarafında ise en az 0,25 cm’lik boşluk bırakılır.

            - Mühür kırmızı renkli mürekkeple ve bu Tebliğin 22 nci maddesinde tarif edildiği (bir kısmı etiketin sağ üst kısmına bir kısmı balya üzerine gelecek) şekilde vurulur.

            - Etiket üzerinde leke oluşturmayacak ve dağılmayacak nitelikte siyah mürekkep kullanılır, nokta vuruşlu matris yazıcılar yazım esnasında kullanılmaz.

Ek-7

Pamuk Sorumlu Denetçi Mührü

Açıklamalar:

- Mühür 10x6 cm ebadında olmalıdır.

- “KONTROL” yazısı harfleri 2x10 mm boyutunda olmalıdır.

- Pamuk Sorumlu Denetçisinin “Adı SOYADI”,  “Pamuk Sorumlu Denetçisi” yazısı ve “Belge No.” harfleri 1x5 mm boyutunda olmalıdır.

- “Firma Unvanı ve Vergi No.” okunaklı olacak büyüklükte olmalıdır.

- Mühürlemede kırmızı (bayrak rengi) matbaa mürekkebi kullanılır.

Ek-8

Numune Alma Bıçağı

# Text boxes

Tip Numune Adı	: ………………………

Sınıfı ve Tipi	: ………………………

Çırçırlama Şekli	: ………………………

Üretim Yılı	: ………………………

Parti No.	: ………………………

Balya No.

: ………………………

Brüt Ağırlık	: ………………(±10) kg

Analiz Laboratuvarı	: ………………………

(Firma Unvanı ve Vergi No)

------------İhtiyaç Halinde Kopartılacak Kupon-------------

------------İhtiyaç Halinde Kopartılacak Kupon-------------

----------------- Şahit Numunesi Kuponu ---------------------

-----------------Analiz Numunesi Kuponu---------------------

KONTROL

(Adı SOYADI)

Pamuk Sorumlu Denetçisi

Belge No.: ………

(Firma Unvanı − Vergi No.)